PVC貼合地磚施工規範

- 材質說明

  - 厚度：≧3.0 mm

  - 材料表面需經PU淋膜處理、透明面料耐磨層厚度≧0.7mm外，需地磚大樣對折180度不斷裂

  - 加熱長度變化量：符合CNS 8907檢驗方法。

  - 吸水長度變化量：符合CNS 8907檢驗方法。

  - 耐磨耗性：參照CNS 3309檢驗方法，使用CS-17磨耗輪250g*1000轉。

  - 甲醛及甲醯胺含量：經SGS檢驗機構檢測，參照ISO17226-1甲醛含量及參照US EPA 3550C:2007甲醯胺試驗結果含量N.D.。

  - 重金屬含量：經SGS檢驗機構檢測，參照EN71 PART3，檢測19項重金屬，試驗結果含量N.D.。

(低於方法偵測極限之測定值以“N.D.”表示)

  - 石棉：經SGS檢驗機構檢測，參照CNS15546，試驗結果不含石棉纖維。

  - 防焰性：符合CNS7614檢驗方法。

- 施工：

  - 承包商於施工前須送審下列資料，經建築師及業主核可後，方可施工。

a）20cm*20cm樣品2塊。b）符合上述物性之規範報告。c）原廠出具供料同意書。

  - 施工前承包商應檢查及確定地坪乾燥、平整、無砂塵、無油垢等，如有裂縫、破損應用樹脂砂漿補平。

  - 根據核可之施工說明書，地坪應先乾燥至含水率不超過2.5%、施工最低溫度不低於攝氏12度，建築物中最高溫不得高於攝氏36度，才可施工。

  - PVC地板磚進入施工現場靜置12小時之後，正式開始舖設。

舖設時，第一片地板的定位至關重要，如稍有偏差，舖到後面就有很大的誤差。第一片的準確位置應在所畫中心線的垂直交點處，且地板兩邊必須精確對準垂直中心線的垂直交點處，黏牢壓實，之後再向外舖設。

  - 舖設時，舖設人員應踏上舖好的地板上面向未舖設方向，片與片嚴格對齊，儘量做到沒有縫隙。定位後，以橡膠錘敲擊壓實，片與片壓平準確無誤後，再繼續向下進行。如需修正，把握在一小時之內。

  - 中心部位整片PVC地板磚均已完全舖下之後，就往往會出現在邊緣四周須要切邊的狀況。

  - 切邊方法：用一片完全相同的地板準確置放於最邊緣舖好的一片地板上，再用另一片緊靠牆邊，對邊壓在重疊的地板上，沿邊緣用鉛筆畫一條線，再以美工刀沿線切下就可以得到所需大小的切片。之後切片沿牆邊舖設，注意，是舖上去而不是擠進去的。

  - 舖設時須壓實，黏牢牆邊不宜過緊，約1mm的縫以上方法同樣實用於牆角、圓柱、斜邊的施工。

  - 鋪設後使用滾輪滾壓以確保接著劑能完全黏貼於地面，在接著劑產生作用時，請在接縫處放一些重物等壓著。鋪設後至少16-24小時內避免在地板上走動。